SI8250A/B双组份光学级液体硅胶

∎技术参数

| 测试项目 | 测试标准 | A组分 | B组分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化前特性 |  |  |  |  |
| 成分 |  | 聚硅氧烷类 | 含氢聚硅氧烷类 |  |
| 外观 | 目测 | 无色透明流体 | 无色透明流体 |  |
| 粘度,cps , 25℃ | GB/T 10247-2008 | 4000-6000 | 4000-6000 |  |
| 比重,g/cm3, 25℃ | GB/T 15223-1994 | 0.99 | 0.99 |  |
| 分配方法 | 注射成型 |  |  |  |
| 混合比 | 质量比 | A：B = 100：100 |  |  |
| 工作时间 | GB/T 10247-2008 | 25°C, 分钟 |  | 100 |
|  |  | 28°C, 分钟 |  | 70 |
| 固化条件 | GB/T 10247-2008 | 24hr@25℃，或 60 mins@80℃ 如需要粘接力，固化条件为3hrs@100℃。 |  |  |
| 固化后特性 （固化条件： 60mins@80℃） |  |  |  |  |
| 硬化物外观 | 目测 | 透明 |  |  |
| 硬度, Shore A | GB/T 531-2008 | 50 |  |  |
| 拉伸强度 Mpa | GB/T 528-2009 | 5.5 |  |  |
| 伸长率 100% | GB/T 531-2008 | 100 |  |  |
| 撕裂强度，N/mm2 | GB/T 7124-2008 | 3 |  |  |
| 折光率,25℃ |  | 1.4120 |  |  |
| 透光率,% | 450nm@1mm | > 90 |  |  |
| 体积电阻,DC 500V， Ω·CM | GB/T 1692-92 | 2×1015 |  |  |
| 损耗因素(1 MHz) | GB/T 1693-2007 | 0.04 |  |  |
| 介电常数(1 MHz) | GB/T 1693-2007 | 3.8 |  |  |
| 离子含量 | Na+ | 0.2 |  |  |
|  | K+ | 0.1 |  |  |
|  | Cl+ | 0.9 |  |  |

PS: 操作时间及固化时间是以配胶量100g来测试的。

固化状态所有数据都在25℃、55%RH条件下胶固化7天后测定所得

∎产品描述

SI8250为高纯度的双组份热固化型有机硅材料。主要设计用于制造光器件模组，并可用于注射成型光学透镜和光波导耦合减少了散射损失，抵抗环境的污染、湿气、冲击、振动等的影响，并可在广泛的温度、湿度及恶劣环境条件下长期保持其光学特性、机械特性和电气特性的稳定。

主要

∎包装规格

- A 0105500， B0105501

- A组分：500g/瓶 ； B组分：500g/瓶

- A组分：5000g/桶 ；B组分：5000g/桶

∎储存及运输

- 保存期限：20℃下12个月

- 20℃以下保存，避免阳光直射，保存在通风的地方。

- 未用完的产品应该重新密封保存，建议冲入干燥清洁的氮气后密封保存。

- ∎注意事项

- 基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表

面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或

其他适合的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材

有溶解或腐蚀的溶剂，不应该使用有残留的溶剂。

- 保持准确称量到清洁的玻璃容器中，并充分

混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时，高速搅拌

产生的热量有可能使胶的温度升高，从而缩短使用

时间。

- 在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配

封装材料之前脱出气泡。

- 大多数情况下，聚硅氧烷是适合在-45℃到

200℃下长时间工作，短时间最高可耐350℃，

具体使用中，最好根据实际的要求进行测试。

- 材料在未固化前，不能接触含N\P\S等有机物，不能接触Sn\Pb\Hg\Bi\As等离子型化合物，不能接触含乙炔\乙烯基的活性化合物，不能接触过氧化物，不能接触水气和醇类化合物。这些物质达到一定浓度时会阻碍材料固化，具体表现为三种现象：一直处于流动状态完全不固化、和基材基础表面有薄层处于流体或拉斯状态、和基材接触表面有微笑的气泡。使用前应充分实验。

- 加热固化时应使用可换气的热风烘箱，防止固化过程中产生的微量氢气积累而产生爆炸危险。

∎包装规格

- A 0105500， B0105501

- A组分：500g/瓶 ； B组分：500g/瓶

- A组分：5000g/桶 ；B组分：5000g/桶

## ∎主要特性

- 高透明性

- 优异的耐热性

- 长期防紫外线A和紫外线B

- 不黄变

- 快速固化和快速脱模

- 极为精确的制模效果

- 比玻璃轻

∎储存及运输

- 保存期限：20℃下12个月

- 20℃以下保存，避免阳光直射，保存在通风的地方。

- 未用完的产品应该重新密封保存，建议冲入干燥清洁的氮气后密封保存。

- ∎注意事项

- 基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或其他适合的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材有溶解或腐蚀的溶剂，不应该使用有残留的溶剂。

- 保持准确称量到清洁的玻璃容器中，并充分混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时，高速搅拌产生的热量有可能使胶的温度升高，从而缩短使用时间。

- 在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配封装材料之前脱出气泡。

- 大多数情况下，聚硅氧烷是适合在-45℃到200℃下长时间工作，短时间最高可耐350℃，具体使用中，最好根据实际的要求进行测试。

- 材料在未固化前，不能接触含N\P\S等有机物，不能接触Sn\Pb\Hg\Bi\As等离子型化合物，不能接触含乙炔\乙烯基的活性化合物，不能接触过氧化物，不能接触水气和醇类化合物。这些物质达到一定浓度时会阻碍材料固化，具体表现为三种现象：一直处于流动状态完全不固化、和基材基础表面有薄层处于流体或拉斯状态、和基材接触表面有微笑的气泡。使用前应充分实验。

- 加热固化时应使用可换气的热风烘箱，防止固化过程中产生的微量氢气积累而产生爆炸危险。

∎安全操作资料

这里不是完全的产品安全资料。在使用前，请注意阅读产品资料、产品安全资料及包装标签以便安全使用。产品安全资料可以从MAXTECH及各分销商处获得，也可以写邮件给MAXTECH服务中心MAXTECH@SHMAXTECH.COM。

∎质量保证书—请仔细阅读

我们保证这里所包含的产品性能、使用信息都是准确而可靠的。但是，您在使用之前还是应对其性能、安全使用等方面进行测试。应用的建议不能视为在任何状态下都适用。